FICHA TÉCNICA
PIGMENTO VERDE, ÓXIDO DE CROMO COSMÉTICO

Nombre INCI: Chromium Oxide
Tipo: Pigmento Verde
Forma: Polvo
Nombre Químico: Óxido de Cromo sintético
C.I: 77288
CAS Nº: 1308-38-9
Aplicaciones Técnicas: Farmacéutica, Cosmética
Valores de Color y tintado: Oxido de Cromo
DATOS TÉCNICOS
	MIN.	MAX.
Contenido soluble en Agua (%)		1
Contenido de Ácido Soluble		0,1
Fe2O3 (%)	97%
Humedad a 105ºC (%)		1
Plomo (ppm)		10
Arsenico (ppm)		3
Bario (ppm)		No feculencia
Forma de partícula		Esférica

	APPROX.
Tamaño de partícula predominante (microns)	0,2
Densidad compactada	1,0-1,4
Densidad (g/ml)	5

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
Proteger de la Intemperie.
Almacene en un lugar fresco y seco. Evitar grandes cambios de temperatura.
Condiciones especiales para envases abiertos: Bolsas con cierre para evitar la absorción de humedad y contaminación.

SEGURIDAD
El producto no está clasificado como peligroso según las directivas de la CE y las respectivas normativas de los Estados miembros de la UE.
No es peligroso respecto a la normativa de transporte.

NOTA: La información aquí contenida se basa en el estado de nuestros conocimientos actuales.
Es responsabilidad del usuario decidir la aplicación específica del producto y las consecuencias que ello pudiera llevar.