FICHA TÉCNICA
ARCILLA BLANCA, CAOLÍN

DESCRIPCIÓN
Caolín seco micronizado de muy alto grado de blancura y finura, bajo contenido de hierro y excelentes propiedades químico-físicas idóneo para su utilización en diversos procesos.

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Si O2	49.00 % ± 1.0
Al2O3	36.50 % ± 0.8
K2O	0.60% ± 0.3
CaO	0.10% ± 0.05
Otros: MgO, NaO, TiO2, Fe2O3	0,65%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Blancura:	> 90,5 %
pH	7,5 - 8
Pérdida al fuego:	12,80 ± 0,30
Humedad
Polvo:	<1%
-Granulado	10 % ± 2

GRANULOMETRÍA:
Inferior a 10 μm:	> 95 %
Inferior a 2 μm:	> 57 %

(*) PRODUCTO FABRICADO POR LA UNIÓN EUROPEA

NOTA:
Esta información se da de buena fe, sin garantía.
Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de verificar la información
proporcionada en la actualidad y de probar su idoneidad en los procedimientos y fines previstos.