FICHA TÉCNICA Y DE ANÁLISIS
ARCILLA MARRÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO: Arcilla Marrón en Polvo
Nº lote: 091213-1

DATOS ANALÍTICOS

SiO2	38,45%
Al2Oз	21,29%
Fe2O3	7,16%
CaO	11,03%
MgO	2,98%
K2O	2,91%
TiO2	0,59%
Na2O	0,11%
P.F	14,96%

Cuarzo	3%
Feldespatos	1%
Óxidos y amorfos	4%
Calcita y dolomita	1%
Yeso	trazas
Caolinítica	74%
Mica e Illita	11%
Clorito	3%
Esmectita	1%

CONTRACCIÓN
1150 ºC
1250 ºC	14,05%
1350 ºC	13,70%

ABSORCIÓN DE AGUA

1150º
1250º	2,50%
1350º	16,67%

PLASTICIDAD: 35,00 %

-Fecha Fabricación: Diciembre 2013
-Fecha Caducidad: Diciembre 2018

TAMAÑO PARTÍCULAS

<50 micras	95,92%
<20 micras	93,92%
<2 micras	91,92%

PLASTICIDAD: 35,00 %
-Fecha Fabricación: Diciembre 2013
-Fecha Caducidad: Diciembre 2018

NOTA:
La información aquí contenida se basa en el estado de nuestros conocimientos actuales.
Es responsabilidad del usuario decidir la aplicación específica del producto y las
consecuencias que ello pudiera llevar.